Epoxidové lepidlo LA-CO Heat-Seal pro měď

Reparační přípravek na hliník
Vhodný pro pájení a opravy hliníkových trubek, výparníků, vodovodního
potrubí, pájení hliníku na měď.

Pokyny:
1. Odstřihněte konec trubičky. Naneste pastu na čistou plochu, kterou
    budete pájet.
2. Přidržte pájedlo na pracovní ploše a nahřejte plochu, kterou budete
    přikládat.
3. Nemiřte teplo přímo na pastu. Pájedlo se roztaví při správné teplotě,
    nepřehřívejte ho.
4. Po zaschnutí setřete přebytečnou pastu vlhkou látkou.

Poznámka:
Pro nejlepší výsledek použijte s La-Co#60 pájedlo (obsaženo v přípravku),
nebo 50/50, 60/40, 95/5 nebo cín/stříbro pájedlo. Nepoužívejte na nerezové,
ocelové, vodovodní potrubí.
Pokud je pájená plocha vystavena vlhku, nebo povětrnostním vlivům,
doporučujeme ji natřít voděodolným nátěrem.

Upozornění:
Pájedlo obsahuje organické fluoridy a chlorid zinku. Neužívejte vnitřně.
Při požití: Užijte rozpustné Calcium v jakékoliv formě: mléko, voda
s vápencem, Calcium glutonát roztok, nebo Calcium laktát roztok.
Při potřísnění: Omyjte vodou.
Při zasažení očí: Vyplachujte proudem vody po dobu 15 minut.

Neprodleně kontaktujte lékaře.
Uchovávejte mimo dosahu dětí